# Лист технического описания продукта (подробно О)

| Наименование продукта | PRAKTIK КРАСКА ФАСАДНАЯ |
| --- | --- |
| Расшифровка наименования | Водно-дисперсионная полиакриловая Для наружных работ |
| Фасовки | 13 кг |
| Основные свойства (4 иконки): | БЕЛОСНЕЖНАЯ МАТОВАЯ |
|  | ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ |
|  | АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, ПАРОПРОНИЦАЙМАЯ |
|  | УЛУЧШЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА |
| С этим продуктом применяют: | - |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена  для окрашивания  фасадов  жилых и административных зданий. Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, асбоцемента, оштукатуренные и  ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям, а также эксплуатируемых внутри помещений для получения устойчивых к влажной уборке и мытью покрытий. Не рекомендована для окрашивания цоколей. Для ручного и механизированного нанесения.

СВОЙСТВА

Готова к применению, при необходимости возможно разбавление водой не более 5%.

Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, матовую пленку белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные колеровочные и универсальные пасты не более 5%.

СОСТАВ

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые  добавки, вода.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой,  зашлифовать. Меловые поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения  надежности покрытия и снижения расхода краски.

Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!

Краску не следует смешивать с органическими растворителями!

Рекомендуется использовать грунтовки из линейки Bergauf или линейки «Bergauf Praktik» (в зависимости от типа основания), а также  шпатлевки.

При колеровке рекомендуется использовать краску одной партии выпуска, для исключения разнооттеночности финишного слоя.

Перед выполнением работ произвести пробный выкрас поверхности для проверки на соответствие цвету.

Тщательно перемешать краску. Краска готова к применению, при необходимости возможно разбавление водой не более 5%. Во время работы использовать перчатки.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение двух          слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей, условий повышенной влажности и попадания атмосферных осадков. Температура основания от +5°С, температура окружающей среды  для нанесения краски -  от +10 С до +35°С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Не полностью схватившуюся краску можно отмыть теплой водой и мыльным раствором.

По окончании работ руки и инструменты тщательно промыть теплой водой.

НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность в один или в два слоя с промежуточной сушкой.

РАСХОД

Ориентировочный   расход на двухслойное  покрытие  поверхности  площадью 1м2 составляет  от 250 до 350 г. Расход краски может меняться   в зависимости от впитывающей способности основания и структуры поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха  (65±5) %:

-  одного слоя – 0,5 ч;

-  между слоями  - 1 ч.

Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч после нанесения последнего слоя краски.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже  +5°С и не выше +45°С. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже минус 40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже  +5°С и не выше +45°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. Продукт пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором, для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей

| Продукт соответствует требованиям |  | ТУ 20.30.11-001-71576152-2019 |
| --- | --- | --- |
| Условное обозначение |  | - |
| Штрих-код (ЗИМА) | 13 кг | 4607151089357 |
| Размер упаковки | 13 кг | 160*280мм |