# Лист технического описания продукта (подробно О)

| Наименование продукта | PRAKTIK КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ |
| --- | --- |
| Расшифровка наименования | Водно-дисперсионная полиакриловая Для внутренних работ |
| Фасовки | 13 кг |
| Основные свойства (4 иконки): | БЕЛОСНЕЖНАЯ МАТОВАЯ |
|  | ЛЕГКО И РАВНОМЕРНО НАНОСИТСЯ |
|  | ЭКОЛОГИЧНАЯ (ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ) |
|  | УЛУЧШЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА |
| С этим продуктом применяют: | - |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания   стен и потолков   внутри помещений с нормальной влажностью. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные,  древесноволокнистые и древесностружечные плиты, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на  предназначенные для окраски обои. Для ручного и механизированного нанесения.

СВОЙСТВА

Краска готова к применению, при необходимости, возможно, разбавить водой не более чем на 5%. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Выдерживает сухую уборку.

Краску можно колеровать в  различные цвета и оттенки с помощью водно-дисперсионных пигментных паст и колеровочных красок не более 5%.*

*Перед выполнением работ произвести пробный выкрас поверхности для проверки на соответствие цвету.

СОСТАВ

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой,  зашлифовать. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения  надежности покрытия и снижения расхода краски.

Рекомендуется использовать грунтовки из линейки Bergauf или линейки «Bergauf Praktik» (в зависимости от типа основания), а также  шпатлевки.

Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой.

Краску не следует смешивать с органическими растворителями.

Рекомендуется использовать краску одной партии выпуска, для исключения разнооттеночности финишного слоя.

Тщательно перемешать краску. Краска готова к применению, при необходимости, возможно, разбавить водой не более чем на 5%.  Во время работы использовать перчатки.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности необходимо нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Температура основания для выполнения работ от +5°С, температура в помещении при нанесении краски  от +5°С до 35°С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность в один или в два слоя с промежуточной сушкой.

РАСХОД

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м2 составляет  от 270 до 320 г. Расход может меняться   в зависимости от впитываемости основания и структуры поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха  (65±5) %:

-  одного слоя – 0,5 ч;

-  между слоями  - 1 ч.

Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч после нанесения последнего слоя.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже  +5°С и не выше +45°С. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже минус 40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже  +5°С и не выше +45°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. Продукт пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором, для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей.

| Продукт соответствует требованиям |  | ТУ 20.30.11-001-71576152-2019 |
| --- | --- | --- |
| Условное обозначение |  | - |
| Штрих-код (ЗИМА) | 13 кг | 4607151089340 |
| Размер упаковки | 13 кг |  |