**Лист технического описания продукта (подробно О)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукта** | **PRAKTIK****универсальная грунтовка глубокого проникновения** |
| Фасовки | 10 л |
| Основные свойства (4 иконки): | снижает расход наносимых материалов |
| укрепляет поверхность основания |
| увеличивает адгезию финишных материалов |
| для наружных и внутренних работ |
|  | Улучшенная всесезонная формула  |

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Грунтовка предназначена для грунтования сильно- и средневпитывающих бетонных, газобетонных, кирпичных, деревянных, цементных, цементно-песчанных, гипсовых, гипсокартонных оснований. Подходит для предварительной подготовки поверхности стен и пола перед устройством облицовок, штукатурок, наливных полов, стяжек и других покрытий, а также перед окраской и поклейкой обоев. Применяется для внутренних и наружных работ¹.

¹Кроме применения перед устройством систем СФТК и наливных полов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид в таре | непрозрачная белая жидкость |
| Связующее | стирол-акриловая дисперсия  |
| Расход на 1м² | 100-200 г |
| Нанесение второго слоя через | 1 час |
| Дальнейшие работы можно проводить через | 4 часа |
| Проведение работ | от +5°С до +35°С |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С |

**Состав**

Стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

**Подготовка основания**

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

**Порядок работы**

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°С.

**Техника безопасности**

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40℃ общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт соответствует требованиям ТУ |  | ТУ 2316-002-71576152-2014 |
| Условное обозначение |  |  -  |
| Штрих-код (ЗИМА) | 10 л | 4607151089302 |
| Наклейка  | 10 л | 160-141мм |
| Дата изменений  |  | Май 2020 |